# 5.4 问题一：外延层厚度数学模型的建立与求解

问题一要求在仅考虑外延层表面和外延层—衬底界面发生一次反射、透射的情况下，建立由红外干涉光谱确定碳化硅外延层厚度的数学模型。在这一条件下，参与干涉的主要光束可以简化为两束：一束红外光在外延层上表面直接反射形成第一束反射光；另一束红外光透射进入外延层，在外延层与衬底的交界面发生一次反射后重新透射出外延层，形成第二束反射光。由于两束光经历的传播路径不同，因此会产生光程差和相位差。当相位差满足一定条件时，两束光发生相长干涉或相消干涉，并在反射光谱中形成连续的干涉峰和干涉谷。

因此，本问的核心是建立入射角、折射率、干涉极值对应波数与外延层厚度之间的定量关系，并通过多个干涉周期之间的相位变化消除未知的绝对干涉级次，最终得到外延层厚度的计算模型。

## 5.4.1 建立入射角与折射角的关系

设红外光由空气以入射角 α 入射到碳化硅外延层。由于空气和碳化硅外延层的折射率不同，红外光从空气进入外延层时传播方向发生改变。设空气折射率为 n0，碳化硅外延层在所研究波段内的折射率为 n，红外光进入外延层后的折射角为 θ。

根据 Snell 折射定律，入射角与折射角之间满足

在红外光谱测量过程中，空气折射率与碳化硅外延层的折射率相比接近于 1，因此取

于是上式可以进一步化简为

由此可以得到红外光在外延层内部的折射角

.

该关系将实验中可以直接确定的外部入射角 α 与光在外延层内部实际传播时的折射角θ 联系起来。由于第二束反射光需要在外延层内部往返传播，其实际传播距离不仅与外延层的垂直厚度有关，还受到折射角的影响，因此 Snell 定律是进一步建立两束反射光光程差模型的基础。

## 5.4.2 建立两束反射光的光程差

在问题一规定的两光束近似条件下，第一束光到达外延层上表面后直接发生反射，其传播过程不进入外延层内部；第二束光首先透射进入外延层，在外延层—衬底界面发生一次反射后，再次穿过外延层并从上表面射出。

与第一束反射光相比，第二束反射光在折射率为 n 的外延层中额外经历了一次向下传播和一次向上传播。由于外延层上下界面近似平行，因此可以按照平行薄膜干涉的几何关系确定两束反射光之间的有效光程差。其表达式为

其中，d 为碳化硅外延层厚度，n 为所研究波段内采用的外延层折射率，θ 为红外光进入外延层后的折射角。

由 Snell 定律

可以看出，在给定外部入射角 α 和折射率 n 后，折射角θ 即被确定。因此，在入射条件和材料折射率确定的情况下，外延层厚度 d 是决定两束反射光光程差的主要未知量。

换言之，外延层越厚，第二束光在外延层内部经历的额外传播距离越长，两束反射光之间累积的光程差也越

大；反之，外延层越薄，两束光的光程差越小。由于光程差会进一步引起相位差变化，因此可以通过红外反射光谱中的周期性干涉条纹反推出外延层厚度。

## 5.4.3 建立两束反射光的相位差关系

当两束相干光之间存在光程差时，其到达同一位置时会产生相位差。对于真空波长为 λ 的红外光，由传播光程差产生的相位差可以表示为

其中，φ0表示光在界面发生反射时可能产生的固定附加相位。

将两束反射光的光程差

代入相位差表达式，可得

题目给出的红外反射光谱以波数作为横坐标。波数 σ 与真空波长 λ 满足

因此，两束光之间的相位差可以进一步表示为

由该式可以看出，在外延层厚度 d、折射率 n 以及入射角α 确定的情况下，随着波数 σ 连续增加，两束反射光之间的相位差也随之连续变化。当相位差达到某些特定值时，两束反射光发生相长干涉，在反射光谱中表现为反射峰；当相位差满足另一组条件时，两束光发生相消干涉，在反射光谱中表现为反射谷。因此，反射光谱中连续出现的峰和谷实际上反映了两束光相位差随波数变化的周期性规律。

考虑到题目指出材料折射率会受到红外波长等因素影响，在实际应用该模型时，可在选定的局部波段内采用相应的折射率 n 进行计算。对于同一局部波段内的若干连续干涉条纹，将折射率变化视为相对缓慢，从而利用该波段对应的折射率建立干涉极值与外延层厚度之间的关系。

## 5.4.4 对两个同类型干涉峰建立极值条件

为了利用反射光谱中的干涉条纹确定外延层厚度，需要进一步建立干涉极值对应波数与干涉级次之间的关系。由于反射峰和反射谷之间相差半个干涉周期，如果同时使用不同类型的极值进行计算，需要额外考虑半个周期的相位差。因此，本文统一选择两个同类型干涉极值进行分析，以下以两个反射峰为例进行推导。

设第 m 个反射峰对应的波数为 σm。由于同类型反射峰之间对应完整的干涉周期变化，因此可以将界面反射引起的固定附加相位以及反射峰本身对应的固定相位条件统一并入常数项 C。于是，第 m 个反射峰对应的干涉极值条件可以写成

其中，m 表示该干涉峰对干涉级次，C 为与干涉级次无关的常数。

实际测量过程中，很难仅凭某一个反射峰直接确定其绝对干涉级次 m。如果直接利用单个干涉峰进行厚度计算，就需要额外确定未知的绝对级次，从而增加模型求解的困难。因此，本文不利用单一干涉峰进行反演，而是进一步选择与第 m 个反射峰相隔 N 个干涉级次的另一个同类型反射峰。

设该反射峰对应第 m +N 个干涉级次，其波数为 σm+N，则同理有

由于两个干涉极值属于同一类型，因此其固定附加相位条件相同，常数 C 在两个方程中保持一致。将上述两个极值方程相减，可以同时消去未知的绝对干涉级次 m 和固定相位常数 C，得到

由此可见，两个同类型干涉峰之间的波数差与其所跨越的干涉周期数 N 之间存在明确的比例关系。因此，即使不知道某一个具体干涉峰的绝对级次，只要能够确定两个同类型极值的波数位置以及二者之间包含的完整干涉周期数，就可以反演外延层厚度。

与仅使用相邻两个干涉峰相比，使用相隔 N 个干涉级次的两个同类型极值具有更好的实际计算意义。此时

相当于 N 个完整干涉周期的平均波数间隔，可以在一定程度上减小单个峰位置识别误差对最终厚度计算结果的影响。因此，模型既包含相邻干涉峰 N = 1 的特殊情况，也能够用于跨多个干涉周期进行厚度计算。

## 5.4.5 外延层厚度模型

由

对外延层厚度 d 进行整理，可得

又根据 Snell 折射定律

可以将折射角 θ 消去。于是，外延层厚度模型进一步写为

其中，N 表示两个所选同类型干涉极值之间相隔的完整干涉级次数；σm 和σm+N 分别表示两个同类型干涉峰对应的波数；α 为红外光在空气中的入射角；n 为所研究局部波段内采用的碳化硅外延层折射率。

该模型说明，外延层厚度可以由干涉条纹在波数域中的周期特征进行反演。在入射角和相应波段折射率已知的条件下，通过识别两个同类型干涉峰的位置，并确定二者之间所跨越的干涉级次数 N，即可求得碳化硅外延层厚度。

当选择相邻两个同类型干涉峰时，有 N = 1，上述模型退化为相邻条纹厚度计算模型；当选择相隔多个干涉周期的两个同类型极值时，则可以利用多个周期的平均信息计算厚度。因此，该模型既能够描述单个周期内的干涉规律，又能够为后续基于多条干涉条纹的稳定厚度反演算法提供理论基础。

综上，在仅考虑外延层表面反射光与外延层—衬底界面一次反射光的条件下，本文通过 Snell 折射定律建立入射角与折射角之间的关系，在此基础上得到两束反射光的光程差与相位差，并利用两个同类型干涉峰之间的级次差消除未知绝对干涉级次和固定附加相位，最终建立了碳化硅外延层厚度与入射角、折射率及干涉条纹波数位置之间的定量关系。该模型为问题二进一步从实测红外反射光谱中提取干涉极值并计算实际外延层厚度提供了理论依据。

5.4.6 结果总结

综上，问题一在仅考虑外延层表面反射光与外延层—衬底界面一次反射光的条件下，将碳化硅外延层厚度测量

过程简化为典型的两光束薄膜干涉问题。首先依据 Snell 折射定律建立红外光外部入射角与外延层内部折射角之

间的关系；随后根据平行薄膜干涉的几何关系得到两束反射光之间的光程差，并进一步建立光程差与相位差之

间的联系。通过分析反射光谱中同类型干涉峰对应的极值条件，选取相隔 个干涉级次的两个同类型峰进行作

差，从而消除未知的绝对干涉级次以及固定附加相位的影响，最终得到外延层厚度计算模型

该模型表明，在入射角 、所研究局部波段内的折射率 以及两个同类型干涉极值的波数位置确定后，即可根

据二者之间跨越的干涉级次数 反演碳化硅外延层厚度。相比仅利用单个相邻周期进行计算，跨越多个干涉周

期求取平均波数间隔能够在一定程度上减小单个峰位置识别误差对厚度计算结果的影响。由此，问题一建立了

红外干涉条纹特征与外延层厚度之间的定量关系，为问题二进一步利用实测光谱数据识别干涉极值并计算实际

外延层厚度提供了理论基础。